Technický list:				   CYKLON Zinková farba

Číslo tovaru: 1903701

CYKLON Zinkový sprej je rýchloschnúci antikorózny základ zo zinkového prachu (cca. 90% obsahu) na báze Epoxy-Esteru na vysoké nároky. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči vode, slanej vode, oteru a priemyselnej atmosfére.

# Oblasti použitia

CYKLON Zinkový sprej nájde uplatnenie v oceliarskej a továrenskej výrobe, strojárskej výrobe, výrobe lodí a zariadení, výrobe karosérií a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu a remesiel. Používa sa v oblastiach vysoko náročných na ochranu proti korózii a mechanickú odolnosť. Pre všetky typy oceľových podkladov s požiadavkou vysokej ochrany pred koróziou, ochrana miest po vŕtaní, rezaní, zváraní, brúsení, ohýbaní. Vodivá vrstva pri bodovom zváraní, ochrana spojov karosérií.

# Vlastnosti produktu

- základ pre všetky kovy, kde sa vyžaduje nadpriemerná odolnosť voči korózii

- dobrá priľnavosť na väčšinu kovov

- bez základu prelakovateľné

- dobrá elektrická vodivosť, vhodné aj ako farba pri bodovom zváraní

- rýchloschnúci, prelakovateľný inými lakmi (odporúčaná skúška priľnavosti)

- vytvorí hladkú bezpórovú matnú farebnú vrstvu

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu a mastnôt, bez hrdze. Optimálne ošetrenie pred aplikáciou sa dosiahne pieskovaním podľa DIN 55928 na SA 2,5. Nespracovávať pod +10°C a cez 80 % relat. vlhkosti vzduchu. Kovové plochy nesmú byť teplejšie ako +30°C . Ich teplota musí byť min. 3°C nad teplotou bodu rosenia. Základ s CYKLON Zinkovým sprejom je možné prelakovať všetkými 1K-krycími lakmi. Použitie 2K-krycieho laku môže vyžadovať predskúšku.

Použitie: Nádobu silno potriasť. Zo vzdialenosti cca. 25cm do kríža nastriekať. Optimálna hrúbka vrstvy cca. 50 µm.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Skúšobné metódy | Predpísané hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Schnutie pri 20°C: | vlastný pokus | cca. 30 min - nelepí sa prach |
| Schnutie pri 20°C: | vlastný pokus | cca. 60 min – pevnosť na pohmat |
| Schnutie pri 20°C: | vlastný pokus | cca. 8 - 12 hod - prelakovateľné |
| Schnutie pri 20°C: | vlastný pokus | cca. 24 – 48 hod - vytvrdené |
| Výdatnosť 400ml-Sprej | vlastný pokus | cca. 3 - 4 m2 |
| Zloženie | ochrana proti korózii podľa DIN 50976 | cez 92% obsah pevn. častíc v suchom filme |
| Skúška na odolnosť proti soľnej hmle | DIN 53167 a DIN 50021 | cez 1000 hod. |